原子中の各分光学的準位における量子数と最大占有電子数および主要な元素における結合エネルギー（報告値）と光イオン化断面積（理論計算値）

| 量子数 | 主量子数 | 方位 量子数 | 磁気 量子数 | スピン 量子数 | Pauliの 排他律に 基づく 最大占有 電子数 | 結合エネルギー (eV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 光イオン化断面積 （C 1sを1とした相対値） | （上段：Mg Kα; hν=1254 eV） （下段：Al Kα; hν=1487 eV） |
| 分光 学的 準位 | n | l=0,1, …, n-1 | m= 0,±1, …,±l | ms |  | B | C | N | O | F | Al | Si | P | Cl | Ar | Ti | Ge | W |  |
| 1s | 1 | 0 | 0 | -1/2, +1/2 | 2 | 188 | 284.2 | 409.9 | 543.1 | 696.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.492 | 1.00 | 1.77 | 2.85 | 4.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.468 | 1.00 | 1.80 | 2.93 | 4.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2s | 2 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 37.3 | 41.6 |  | 117.8 | 149.7 | 189 | 270 | 326.3 | 560.9 | 1414.6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0841 | 0.1345 |  | 0.681 | 0.855 | 1.05 | 1.48 | 1.71 | 2.72 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0867 | 0.1405 |  | 0.753 | 0.955 | 1.18 | 1.69 | 1.97 | 3.24 | 6.31 |  |  |
| 2p 1/2 |  | 1 | 0 |  | 2 |  |  |  |  |  | 72.9 | 99.8 | 136 | 202 | 250.6 | 460.2 | 1248.1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1935 | 0.292 | 0.422 | 0.800 | 1.06 | 2.68 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1811 | 0.276 | 0.403 | 0.775 | 1.03 | 2.69 | 12.52 |  |  |
| 2p 3/2 |  |  | -1, +1 |  | 4 |  |  |  |  |  | 72.5 | 99.2 | 135 | 200 | 248.4 | 453.8 | 1217.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.380 | 0.573 | 0.828 | 1.56 | 2.07 | 5.22 | 21.22 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.356 | 0.541 | 0.789 | 1.51 | 2.01 | 5.22 | 24.15 |  |  |
| 3s | 3 | 0 | 0 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.3 | 58.7 | 180.1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1989 | 0.408 | 1.02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.227 | 0.473 | 1.23 |  |  |
| 3p 1/2 |  | 1 | 0 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.9 | 32.6 | 124.9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0823 | 0.268 | 1.11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0821 | 0.276 | 1.24 |  |  |
| 3p 3/2 |  |  | -1, +1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.7 | 32.6 | 120.8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1605 | 0.521 | 2.15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1597 | 0.537 | 2.39 |  |  |
| 3d 3/2 |  | 2 | 0 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.631 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.578 |  |  |
| 3d 5/2 |  |  | -1, +1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.920 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.842 |  |  |
| 3d 7/2 |  |  | -2, +2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4s | 4 | 0 | 0 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 594.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.39 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.81 |  |
| 4p 1/2 |  | 1 | 0 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.55 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.10 |  |
| 4p 3/2 |  |  | -1, +1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423.61 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.16 |  |
| 4d 3/2 |  | 2 | 0 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.48 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.68 |  |
| 4d 5/2 |  |  | -1, +1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.65 |  |
| 4d 7/2 |  |  | -2, +2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4f 5/2 |  | 3 | 0 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.52 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.32 |  |
| 4f 7/2 |  |  | -1, +1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.48 |  |
| 4f 9/2 |  |  | -2, +2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4f 11/2 |  |  | -3, +3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5s | 5 | 0 | 0 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.306 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.383 |  |
| 5p 1/2 |  | 1 | 0 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.283 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.367 |  |
| 5p 3/2 |  |  | -1, +1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.651 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.811 |  |
| 5d 3/2 |  | 2 | 0 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5d 5/2 |  |  | -1, +1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5d 7/2 |  |  | -2, +2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5f 5/2 |  | 3 | 0 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5f 7/2 |  |  | -1, +1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5f 9/2 |  |  | -2, +2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5f 11/2 |  |  | -3, +3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[Reference]

1. http://xray.uu.se/hypertext/EBindEnergies.html

2. J.H. Scofield, “Hartree-Slater subshell photoionization cross-sections at 1254 and 1487 eV”, J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom., Vol. 8, pp. 129-137 (1976).